广东省钢筋混凝土用热轧钢筋产品质量监督

抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于广东省钢筋混凝土用热轧钢筋产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 406 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑钢材 |

2.2 产品种类

产品种类包括热轧带肋钢筋和热轧光圆钢筋。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业产品生产规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥300 000 | ≥100 000且＜300 000 | ＜100 000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 232-2010 金属材料 弯曲试验方法

GB/T 223.5-2008 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法

GB/T 223.63-1988 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T 223.59-2008 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 20125-2006 低合金钢多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 20123-2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一规格、同一批次的产品。优先抽取产品标准中较高强度等级的牌号的产品。

6.2抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端随机抽取有产品质量合格证明或者以任何方式表明合格的近期生产的产品。

抽样采用分层随机抽样方法进行，对于直条型式的钢筋，抽样方法如下：

- 按6.1中的优先原则确定所抽产品的牌号；

- 将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

- 将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

- 将该垛的表层产品按捆数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一捆产品；

- 若该捆同批号产品不满足抽样基数，则重复以上（1）～（4）条进行抽样，直到某一捆同批号产品满足抽样基数为止；

- 在该捆中随机抽取5根长度为原长的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再从每根钢筋切割出2支长度为1200mm的样品,2支样品逐支编号标记，应一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对于盘卷型式的钢筋，抽样方法如下：

（1）对于热轧带肋钢筋产品，按6.1中的优先原则确定所抽产品的牌号；对于热轧光圆钢筋产品，将所有牌号进行编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一牌号；

（2）将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

（3）将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

（4）将该垛的表层产品按盘数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某5盘同一批号的产品；

（5）若该层中同批号产品不满足抽样基数，则重复以上（1）～（4）条进行抽样，直到某盘同批号产品满足抽样基数为止；

（6）在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成出2支长度为1200mm的样品,2支样品逐支编号标记，应一一对应（如1-a，1-b），标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

在企业成品库抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

注意事项：抽取样品的同时需与每组样品一起封存吊牌标志。

6.3样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，并各挂一个标牌，同时在封条上标注出检验样品或备用样品。样品应由包装材料全部包裹，以防拆封，可使用多张封条，并采用透明胶带缠裹，备用样品需带回检验机构封存，样品（含备样）应保存在检验机构的样品室。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的建筑钢材产品销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

表3 热轧带肋钢筋检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
|  | 尺寸偏差 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 1499.2-2007 |  | ● |
|  |  | 肋间距 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 1499.2-2007 |  | ● |
|  | 重量偏差 |  | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 1499.2-2007 | ● | ● |
|  | 化学成分 | 碳 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 20123-2006 GB/T 223.69-2008 GB/T 4336 | ● |  |
|  |  | 硅 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 223.5-2008 GB/T 20125-2006 GB/T 4336 | ● |  |
|  |  | 锰 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 223.63-1988 GB/T 20125-2006 GB/T 4336 | ● |  |
|  |  | 磷 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 223.59-2008 GB/T 20125-2006 GB/T 4336 | ● |  |
|  |  | 硫 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 20123-2006 GB/T223.68-1997 GB/T 4336 | ● |  |
|  |  | 碳当量 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 1499.2-2007 GB/T 20125-2006 GB/T223.68-1997 GB/T 223.69-2008 GB/T 4336 | ● |  |
|  | 力学性能 | 拉伸强度 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 屈服强度 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 最大力总伸长率 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 1499.2-2007 | ● |  |
|  | 力学性能 | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 1499.2-2007 | ● |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 1499.2-2007 | ● |  |
|  | 工艺性能 | 弯曲性能 | GB/T 1499.2-2007 | 推荐性 | GB/T 232-2010 | ● |  |
| 备注 | - A极重要质量项目，B重要质量项目。 - 实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总伸长率检验适用于抗震钢筋。 3、重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类。 |  |  |  |  |  |  |

表4 热轧光圆钢筋检验项目及重要程度分类

| 序 号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
|  | 尺寸 | 直径允许偏差 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 1499.1 |  | ● |
|  |  | 不圆度 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 1499.1 |  | ● |
|  | 化学成分 | 碳 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 20123-2006 | ● |  |
|  |  | 硅 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 223.5-2008 GB/T 20125-2006 GB/T 4336 | ● |  |
|  |  | 锰 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 223.63-1988 GB/T 20125-2006 GB/T 4336 | ● |  |
|  |  | 磷 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 223.59-2008 GB/T 20125-2006 GB/T 4336 | ● |  |
|  |  | 硫 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 20123-2006 | ● |  |
|  | 力学性能 | 拉伸强度 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 屈服强度 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  | 工艺性能 | 弯曲性能 | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 232-2010 | ● |  |
|  | 重量偏差 |  | GB/T 1499.1 | 推荐性 | GB/T 1499.1 | ● | ● |
| 备注 | - A极重要质量项目，B重要质量项目； - 重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类 |  |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注3：对于检测方法中有多种方法标准的项目，检测单位根据实际情况选择适用的检测方法。

7.2标志检验项目的内容和要求

7.2.1型钢的标志应包括供方名称（商标）、牌号、型号。

7.2.2标志一般采用在成捆交货的型钢上挂标牌的方式。

7.2.3成捆交货的型钢，其所挂标牌上应有供方名称（或厂标）、牌号、尺寸（或型号）。

7.2.4对于带肋钢筋，应在钢筋表面轧上牌号标志，还可依次轧上商标和公称直径毫米数字，公称直径不大于10mm 的钢筋，可不轧制标志，采用挂标牌方法。

7.3 检验应注意的问题

7.3.1对所抽取的热轧带肋钢筋样品，先进行尺寸、重量偏差项目的检验，后截取化学成分、力学性能、工艺性能项目的检验样品，截取后的剩余留样保留并与截取样品编号一一对应。

8 判定原则

8.1单项判定

8.1.1力学性能：每批检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；检验三支样品的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率（若为抗震钢筋还需检测实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总伸长率）指标。一支样品有任一指标不合格，判定改支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.2工艺性能：每批检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.3化学成分：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；检验2支样品的碳、硫、锰、磷、硅、碳当量指标。若有任一指标不合格，判定该样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.4尺寸：每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；检验5支样品的横肋高、肋间距指标。一支样品有任一指标达不到标准要求，判定改支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品尺寸项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.5重量偏差：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于0时，判定被抽查产品重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。

8.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；

检验项目中任一项或一项以上不符合推荐性标准要求或产品明示质量要求，判定为被抽查产品不符合推荐性标准要求或产品明示质量要求。

9异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具有检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。