广东省冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于广东省冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查。本细则内容包括范围、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 406 | / |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑钢材 | 冷轧带肋钢筋 |

2.2 产品种类

产品种类为冷轧带肋钢筋。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据冷轧带肋钢筋实际情况，生产企业规模以冷轧带肋钢筋产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2 企业冷轧带肋钢筋产品生产规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥300 000 | ≥100 000且＜300 000 | ＜100 000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB/T 13788 冷轧带肋钢筋

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一规格、同一批次的产品。优先抽取产品标准中较高强度等级的牌号的产品，如：CRB970。

6.2 抽样方法、基数及数量

1）在企业的成品库内、生产线末端随机抽取有产品质量合格证明或者以任何方式表明合格的近期生产的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2）抽样采用分层随机抽样方法进行，对于直条型式的钢筋，抽样方法如下：

按6.1中的优先原则确定所抽产品的牌号；

将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

将该垛的表层产品按捆数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一捆产品；

若该捆同批号产品不满足抽样基数，则重复以上(1)～(4)条进行抽样，直到某一捆同批号产品满足抽样基数为止；

在该捆中随机抽取5根长度为3000mm的冷轧带肋钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1500mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对于盘卷型式的钢筋，抽样方法如下：

按6.1中的优先原则确定所抽产品的牌号；

将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

将将该垛的表层产品按盘数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某5盘同一批号的产品；

若该层中同批号产品不满足抽样基数，则重复以上(1)～(4)条进行抽样，直到某盘同批号产品满足抽样基数为止；

在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取5根长度为3000mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1500mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

3）在企业成品库抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

6.3 样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，并各挂一个标牌，同时在封条上标注出检验样品或备用样品。样品应由包装材料全部包裹，以防拆封，可使用多张封条，并采用透明胶带缠裹，备用样品需带回检验机构封存，样品（含备样）应保存在检验机构的样品室。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品的销售总额（以亿元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3。

表3 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能 | 规定塑性延伸强度/Rp0.2 | GB/T 13788 | GB/T 228.1 | ● |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  | ● |  |
|  |  | 伸长率 |  |  | ● |  |
|  |  | 强屈比（Rm/Rp0.2） |  |  | ● |  |
|  |  | 应力松弛 |  |  | ● |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验/反复弯曲试验 | GB/T 13788 | GB/T 232 GB/T 238 | ● |  |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 13788附录B | GB/T 223 GB/T 20123 | ● |  |
|  |  | Si |  |  | ● |  |
|  |  | Mn |  |  | ● |  |
|  |  | S |  |  | ● |  |
|  |  | P |  |  | ● |  |
|  |  | Ti |  |  | ● |  |
|  |  | V |  |  | ● |  |
| 4 | 尺寸 | 横肋中点高 | GB/T 13788 | GB/T 13788 |  | ● |
|  |  | 横肋间隙 |  |  |  |  |
| 5 | 重量偏差 |  | GB/T 13788 | GB/T 13788 | ● | ● |
| - A极重要质量项目，B重要质量项目； - 重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1单项判定

8.1.1力学性能：每批检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.2含应力松弛（GB/T13788标准要求检测时）：每批检验样本量n=1，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.3工艺性能：每批检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.4化学成分：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.5尺寸：每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；检验5支样品的横肋高、肋间距指标。一支样品有任一指标达不到标准要求，判定改支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品尺寸项目合格，反之则判定为不合格。

8.1.5重量偏差：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于0时，判定被抽查产品重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。

8.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；

检验项目中任一项或一项以上不符合推荐性标准要求或产品明示质量要求，判定为被抽查产品不符合推荐性标准要求或产品明示质量要求。

9 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。