广东省食品用塑料膜（袋）质量安全监督抽查实施细则

本细则适用于广东省生产、食品生产经营环节应用领域中食品用塑料膜（袋）的省级监督抽查。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

| 产品 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非复合膜、袋 | 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |  |
|  | 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
|  | 3 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
|  | 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
|  | 6 | 己内酰胺特定迁移量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 | 限PA材质 |
|  | 7 | 氯乙烯特定迁移量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 | 限PVC材质 |
|  | 8 | 其他单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 | GB 4806.6-2016 GB 9685-2016及相关公告 | GB 31604.14-2016 GB 31604.40-2016 等 | 视产品标识或符合性声明而定 |
| 复合膜、袋 | 1 | 感官指标/感官要求 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | 若产品执行GB 9683-1988，则项目为“感官指标”；若不执行 GB 9683-1988，则项目为“感官要求” |
|  | 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 | 特殊产品应执行产品标准中规定的对应材质标准要求，例如GB 19741、GB/T 18706、GB/T 18192等。 |
|  | 3 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
|  | 4 | 蒸发残渣/总迁移量 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 | 若产品执行GB 9683-1988，则项目为“蒸发残渣”；若不执行 GB 9683-1988，则项目为“总迁移量”。 |
|  | 5 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 9683-1988 | GB 31604.23-2016 |  |
|  | 6 | 溶剂残留量总量 | 《食品用塑料包装容器工具等制品生产许可实施细则》/产品明示标准要求 | GB/T 10004-2008 |  |
|  | 7 | 苯类溶剂残留量 |  |  |  |
|  | 8 | 微生物总数 | GB/T 19741-2005 | GB 4789.2-2016 | 执行产品标准中有微生物要求的应按标准要求进行，例如GB 19741、GB/T 18454、GB/T 18706等。 |
|  | 9 | 菌落总数 | GB/T 18454-2019 GB/T 18706-2008 | GB 4789.2-2016 |  |
|  | 10 | 大肠菌群 | GB/T 18454-2019 GB/T 18706-2008 | GB 4789.3-2016 |  |
|  | 11 | 致病菌 | GB/T 19741-2005 GB/T 18454-2019 GB/T 18706-2008 | GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 GB 4789.11-2014 |  |
|  | 12 | 霉菌 | GB/T 18454-2019 GB/T 18706-2008 | GB 4789.15-2016 |  |
|  | 13 | 酵母菌 | GB/T 18454-2019 | GB 4789.15-2016 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T 18192-2008  液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454-2019  液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706-2008  液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005  液体食品包装用塑料复合膜、袋

《食品用塑料包装容器工具等制品生产许可实施细则》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。

依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”和卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条：“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物指标不合格不进行复检。