2019年广东省电线电缆生产许可获证

企业监督检查情况

一、检查对象及技术支持单位

检查对象为我省83家电线电缆产品生产许可获证企业，涉及产品单元包括架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆共计五个单元。广东产品质量监督检验研究院为本次工业产品获证企业监督检查的提供技术支持。

二、检查程序

| 检查环节 | 记录形式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 进入企业 | 拍照或录像 | 对企业厂址厂牌、总体概况进行音像记录（记录检查时间、企业名称、地址及检查人员）。 |
| 检查开始 | 拍照或录像 | 检查组向企业负责人出示执法证件及《工业产品生产许可证后监督检查通知书》。 |
| 现场检查 | 文字、拍照 或录像 | 检查组根据相关产品的《生产许可获证企业检查表》，对企业的有关文件、设备设施和人员能力等进行检查。（对企业的营业执照、生产许可证证书等主要证件，以及生产区域和检验区域全景、主要（关键）生产和检验设备进行拍照） |
| 结果记录 | 文字 | 根据对获证企业的检查情况，检查组中的专家负责填写工业产品生产许可获证企业检查表并交执法人员签名确认。 |
| 结果反馈 | 拍照或录像 | 检查组向企业反馈检查情况及整改要求。 |
| 送达签收 | 文字、拍照 或录像 | 向企业出具《工业产品生产许可证获证企业监督检查结果》及整改建议等文件，由企业签名确认。 |

三、检查项目

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容和要点 |  | 检查情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证件材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照、生产许可证等 | 1）营业执照与生产许可证信息是否一致； |  |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖许可证产品即可； 2. 1）～2）款，若为填写、打印错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 3.除填写、打印错误外，均判不符合。 |
|  |  | 2）实际生产地址与生产许可证信息是否一致； |  |  是； 否： |  |  |
|  |  | 3）经营范围是否涵盖许可证产品。 |  |  是； 否： |  |  |
| 1.2 | 许可证书 | 4）是否存在超许可证范围生产产品的情况； |  |  是； 否： |  符合  不符合 |  |
| 1.3 | 产业政策 | 5）国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致，不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。 |  |  是； 否；  不适用： |  符合  不符合  不适用 | 如果产品不涉及产业政策，此项不适用。 |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 检验人员 | 6）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够规范操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 |  |  是； 否 |  符合  不符合 | 1.如果国家对检验人员资质有要求的，应获得相应资质； 2．检验人员操作不正确，则判不符合。 |
| 3 | 生产和检验设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 | 7）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。 |  |  是； 否： |  符合  不符合 | 关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确，则判不符合。 |
| 3.2 | 生产设备 | 8）企业是否具有《细则》表3-1规定、与其取证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。 |  |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察设备运行状况，若其中一台设备不符合则为否。 2.判否为不符合。 3.对于挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品使用其他交联工艺，依据2013年版实施细则已取得挤包绝缘中压电力电缆(交联)产品生产许可证的，后置审查时应核查工艺文件、现场观察交联生产并做热延伸验证，不得增加干法交联生产线。 |
| 3.3 | 检验设备 | 9）企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备，在检定或校准有效期内使用，并运行正常。实验室应配备空调装置。 |  |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.对照细则、企业设备档案及现场进行核对并观察仪器设备运行状况，若其中一台仪器设备不符合则为否。 2.判否为不符合。 3.实验室环境温度应能控制在（15～25）℃。 |
| 4 | 过程控制 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 生产记录 | 10）是否对绝缘和护套挤包、交联和/或硫化、焊接（架空绞线单元）等工序生产过程进行记录。 |  |  是； 否： |  符合  不符合 | 生产记录存在系统性问题的，应判不符合。 |
| 4.2 | 进货检验 | 11）企业应制定重要原材料检验/验证规定，并按规定进行检验，保留检验/验证记录。 |  |  是； 否： |  符合  不符合 | 进货检验存在系统性问题的，应判不符合。 |
| 4.3 | 过程检验 | 12）企业应明确生产过程中的关键技术指标（第2、3、4、5产品单元至少包括火花试验），并按规定进行检验，保留检验记录。 |  是； 否： |  |  符合  不符合 | 过程检验存在系统性问题的，应判不符合。 |
| 4.4 | 出厂检验 | 13）成品出厂前是否按标准进行出厂检验，并保留检验记录。 |  是； 否： |  |  符合  不符合 | 出厂检验应符合相关标准的规定。 出厂检验存在系统性问题的，应判不符合。 |
|  |  | 14）现场抽查出厂检验项目（见细则表3-2）中1～2个项目，核查出厂检验能力是否符合标准要求。 |  是； 否： |  |  符合  不符合 | 对于检验项目不符合标准要求的则为否，判为不符合。 |
| 4.5 | 不合格品控制 | 15）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并实施。 |  是； 否： |  |  符合  不符合 | 对不合格品的控制和处置未作出明确规定的，判为不符合。 |
| 4.6 | 产品标识 | 16）是否按照国家相关法规、标准规定进行产品标识。 |  是； 否： |  |  符合  不符合 |  |

四、检查结果

| 序号 | 企业名称 | 获证产品明细 | 许可证编号 | 检查时间 | 发现的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东环亚电缆实业有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1 kV，标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1 kV，标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1 kV，标称截面积≤500mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤30芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤30芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤30芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤30芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤30芯] | （粤）XK06-001-00370 | 2019.11.25 | 四项建议改进: 1. 工厂实际无搬迁，但未进行新地址的证书变更，现场生产地址为：东莞市寮步镇石龙坑村岗头大富地工业区兴富路2号。 2. 交联蒸汽房未经未做密封处理。 3. 老化箱校准证书仅对120℃这一个温度点进行校准。 4.未保存交联监控记录。 |
| 2 | 广东珠江线缆有限公司 | 挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘低压电力电缆 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤240mm]、聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤240mm] | （粤）XK06-001-00353 | 2019.11.25 | 三项建议改进: 1. 导体电阻测试仪配置的温度计精度不满足要求。 2. 交联房缺少温度监控装置。 3. 抽查2019年11月3日过程检验报告单，节距参数90，不符合工厂工艺文件：ZJ-QW-602,YJV，16mm²节距75±10mm要求。 |
| 3 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.5mm2～6mm2，钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、阻燃A类、B类、C类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～6mm2，钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、阻燃A类、B类、C类，无卤低烟阻燃A类、B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～500mm2，2～5芯，1.5～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～500mm2，2～5芯，1.5～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 3.额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘），6kV～30kV，1芯，25～500mm2，3芯，25～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），21/35 kV,26/35kV,1芯，50～500mm2，3芯，50～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 4.架空绝缘电缆 （1）1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆，1芯、2芯、4芯，10～300mm2，铜导体、铝导体、铝合金导体 5.架空绞线 （1）铝绞线，10～300；钢芯铝绞线，10～300 | （粤）XK06-001-00310 | 2019.11.25 | 三项建议改进: 1. 完善原材料来料检验作业指导书，及时更新引用标准版本。 2. 生产车间耐压试验区域未设置固定防护隔离装置。 3. 完善热延伸试验项目原始记录格式，补齐参数记录，以便于追溯。 |
| 4 | 广东成天泰电缆实业有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆、2. 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | （粤）XK06-001-00264 | 2019.11.25 | 三项建议改进: 1. 工厂配备的QJ57电桥不满足GB/T12706规定的例行试验的导体电阻测量要求 。 2. 蒸汽交联记录仅有一份，（其余未能提供）。 3. YJV产品上的证书编号喷印效果不清晰。 |
| 5 | 广州珠江电缆有限公司 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、额定1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 1，塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～61芯，0.5mm2～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽，阻燃A类、B类、C类 （2）交联聚乙烯剧院控制电缆，450/750V，2～61芯，0.75mm2～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，阻燃A类、B类、C类，无卤低烟阻燃A类、B类、C类 2，额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯， 1.5mm2～630mm2，2～5芯，1.5mm2～400 mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5mm2～630 mm2，2～5芯，1.5mm2～400 mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 | （粤）XK06-001-00175 | 2019.11.25 | 两项建议改进: 1. 自然通风老化试验箱校准项目未包含换气频率。 2. 抽查成缆工序原始记录，部分过程控制参数记录缺失，如2019年10月30日生产的YJV绝缘电力电缆未记录节距参数。 |
| 6 | 深圳市金祥羽电线电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘电缆，芯数≤61芯 2.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆（无卤低烟阻燃C类），额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm² | （粤）XK06-001-00250 | 2019.11.25 | 五项建议改进: 1.实验室内耐压试验未配有防护装置（如绝缘垫、绝缘手套等）。 2.检验人员对产品检验操作不够熟练。 3.出厂检验记录格式不规范，缺少部分原始记录数据，可追溯性差。 4.完善过程检验作业指导书，原温水交联工序已改为蒸汽交联工序。 5.蒸汽交联装置温度表未进行校准。 |
| 7 | 广东华达电缆集团有限公司 | 塑料绝缘控制电缆/聚氯乙烯绝缘电缆/芯数≤37芯；塑料绝缘控制电缆/聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）/芯数≤37芯；挤包绝缘低压电力电缆/交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）/额定电压：1.8/3KV及以下，标称截面积≤500mm²；挤包绝缘低压电力电缆/聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：1.8/3KV及以下，标称截面积≤500mm²；架空绝缘电缆/1kV架空绝缘电缆/标称截面积≤240mm²；挤包绝缘低压电力电缆/交联聚乙烯绝缘电缆/额定电压：1.8/3KV及以下，标称截面积≤500mm²；架空绝缘电缆/10kV架空绝缘电缆/标称截面积≤240mm²；架空绞线/铝绞线/标称截面积≤800mm²；挤包绝缘中压电力电缆/交联聚乙烯绝缘电缆/额定电压：3.6/6KV~26/35KV,标称截面积≤630mm平方 | （粤）XK06-001-00343 | 2019.11.26 | 十二项不合格项: 1. 生产设备已经搬迁。 2. 现场只能提供2018年9月份之前的记录X 6（出现5次）。 3. 无检验人员。 4. 中压生产线已经搬迁。 5. 现场无产品。 6. 检验设备校准已全部过期，不具备检验能力。 7. 不满足生产条件。 8. 不满足生产条件现场无产品，未能进行现场检验。 |
| 8 | 广州金菱宇电缆实业有限公司 | 额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆 塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～37芯，0.75～10mm2，钢带铠装，阻燃B类、C类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～37芯，0.75～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽、阻燃B类、C类，无卤低烟阻燃B类、C类 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～630 mm2，2～5芯，1.5～300 mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装； （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～630 mm2，2～5芯，1.5～300 mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类； | （粤）XK06-001-00263 | 2019.11.26 | 二项不合格项: 1. 老化箱 401B、大功率耐压试验机DJ-2、数显千分尺（0.001mm）、投影仪、火花机HS-2A（25kV）等未能提供有效校准证书。 2. TK-90/50交联料挤塑机控制柜缺少温度仪表，未能正常使用。 六项建议改进: 1.见企业声明（停产）（出现5次） 2. 现场无生产，无库存产品，无法开展出厂检验。 |
| 9 | 深圳市金万兴电线电缆实业有限公司 | 塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～37芯，0.5～1.5mm²,2～10芯,2.5mm²,钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽 | （粤）XK06-001-00301 | 2019.11.26 | 三项建议改进: 1.缺少2019年11月19日生产的控制电缆绝缘挤出工序的检验记录。 完善 控制电缆出厂检验规范，项目类型不明确（抽样试验、例行试验、出厂试验）。 2.完善出厂检验记录表格，，确保检验项目未覆盖证书产品范围。 3.完善原辅材料检验规范，部分超出标准的确保检验项目未在规范中进行有所规定。 |
| 10 | 东莞市朗通电子科技有限公司 | 挤包绝缘低压电力电缆/交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）/额定电压：0.6/1kV, 标称截面积≤500mm2；塑料绝缘控制电缆/交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）/芯数≤61芯；塑料绝缘控制电缆/交联聚乙烯绝缘电缆/芯数≤61芯；塑料绝缘控制电缆/聚氯乙烯绝缘电缆/芯数≤61芯；挤包绝缘低压电力电缆/聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV, 标称截面积≤500mm2；挤包绝缘低压电力电缆/交联聚乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV, 标称截面积≤500mm2；塑料绝缘控制电缆/交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）/芯数≤61芯；塑料绝缘控制电缆/聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）/芯数≤61芯 | （粤）XK06-001-00355 | 2019.11.26 | 三项建议改进: 1. 蒸汽房体积偏小，不能满足大截面电缆的交联工艺。 2. PVC原材料进货检验记录未按指导书的要求测试机械性能和体积电阻率。 3. 现场耐压测试用水箱体积偏小，不能满足单芯大截面电缆的耐压测试。 |
| 11 | 广东人和电线电缆有限公司 | 额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆 | （粤）XK06-001-00277 | 2019.11.26 | 倒闭 |
| 12 | 深圳市建圳达电线电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.5mm2～6mm2，钢带铠装，阻燃A类、B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯～5芯，1.5mm2～400mm2，铜导体、铝导体，钢带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯～5芯，1.5mm2～400mm2，铜导体、铝导体，钢带铠装，无卤低烟阻燃C类 | （粤）XK06-001-00251 | 2019.11.26 | 五项建议改进: 1.完善原材料作业指导书，PVC、无卤低烟原材料拉力试验规定操作性不强。 2.出厂检验原始记录表格不完善，部分项目缺少检验过程数据，不利溯源。 3.生产车间火花机未及时更换计量校准标识。 4.完善过程检验作业指导书，。完善挤出工序的检验原始记录，补充检验过程数据，以利溯源。 5.检验人员对检验操作不够熟练。 |
| 13 | 广东思柏科技股份有限公司 | 塑料绝缘控制电缆 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）/芯数≤37芯； 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）/芯数≤37芯； 交联聚乙烯绝缘电缆/芯数≤37芯； 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）/芯数≤37芯 聚氯乙烯绝缘电缆/芯数≤37芯； 挤包绝缘低压电力电缆 聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630㎜²； 交联聚乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630㎜²； 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630㎜²； | （粤）XK06-001-00347 | 2019.11.27 | 四项建议改进: 1. 自然通风老化试验箱校准项目未包含换气率，温度只校准到100℃。 2. 成品电压测试区缺少安全连锁保护装置，金属栅栏未接地。 3. 生产车间（花都区花山镇东方村十三队十一巷3号）生产现场及库存有“珠江电缆实业有限公司”产品，企业声明为委托生产，但合格证标识缺少受委托方（实际生产厂）信息。 4. 查2019年4-10月“蒸汽交联过程记录表”部分规格的交联时间与现场工艺文件规定的时间不一致。 |
| 14 | 深圳市鸿安达电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘电缆，芯数≤48芯 2. 挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆（无卤低烟阻燃C类），额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2 3.挤包绝缘中压电力电缆：交联聚乙烯绝缘电力电缆，额定电压：3.6/6kV～26/35kV，标称截面积≤500mm2，干法交联生产线1条 | （粤）XK06-001-00329 | 2019.11.27 | 二项建议改进: 1.部分低压电缆护套最薄点厚度记录未按标准要求保留至小数点后2位数字。 2.低压电缆交联记录中实际温度低于87℃，与规定温度（90±3℃）不符。 |
| 15 | 深圳市华亿电讯实业有限公司东莞分公司 | 塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆 | （粤）XK06-001-00334 | 2019.11.27 | 三项建议改进: 1. 出厂检验记录与出厂检验规范项目不相符。 2. 老化箱摆放位置影响产品电性能测试。 3. 现场部分产品标识不符合标准要求。 |
| 16 | 东莞市益达实业有限公司 | 挤包绝缘低压电力电缆/聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm²；挤包绝缘低压电力电缆/交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm² | （粤）XK06-001-00280 | 2019.11.27 | 一项建议改进: 老化箱校准证书只校准了80°c一个温度点。 |
| 17 | 深圳讯道实业股份有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型），芯数≤19芯 2.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类），额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤240mm2 | （粤）XK06-001-00274 | 2019.11.27 | 二项建议改进: 1.出厂检验报告项目与原始记录项目不一致。控制电缆出厂检验记录有绝缘线芯耐压试验，但出厂报告遗漏该项目。 2.未能提供老化试验箱(仪器编号：AXD-LH-001)的有效校准报告。 |
| 18 | 珠江电缆实业有限公司 | 1，挤包绝缘低压电力电缆 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）/额定电压：0.6/1KV 标称截面积≤630mm²；聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1KV， 标称截面积≤630mm²； 2，塑料绝缘控制电缆 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）/ 芯数≤37芯；聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）/ 芯数≤37芯 | （粤）XK06-001-00362 | 2019.11.27 | 搬迁：企业已搬至“广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号”，现场设备未完全安装，已督促企业进行工业许可证变更。 |
| 19 | 广东标顶电子有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆（1）交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2；(2)交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2]；(3)聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2] 2.塑料绝缘控制电缆(1)聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯] | （粤）XK06-001-00307 | 2019.11.28 | 三项不合格项: 1.大功率耐压仪旁缺少成盘电缆耐压试验用水池或水箱，无法进行成盘电缆耐压试验。 2.对于大截面铜导体，导体电阻测量设备QJ84A达不到2%测量误差要求。 3.考核检验人员左建群绝缘平均厚度、外径测量，其对检验方法标准GB/T2951.11不熟悉，操作不符合标准要求。 五项建议改进: 1.企业声明自获证至今未生产获证产品，无法检查产品标识。 2.企业声明自获证至今未生产获证产品，但未保存试产阶段过程检验记录。 3.企业声明自获证至今未生产获证产品，但未保存试产阶段进货检验记录。 4.企业声明自获证至今未生产获证产品，但未保存试产阶段出厂检验记录。 5.企业声明自获证至今未生产获证产品，但未保存试产阶段生产记录。 |
| 20 | 广东锦绣珠江电缆有限公司 | 塑料绝缘控制电缆/聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）/芯数≤37芯；挤包绝缘低压电力电缆/交联聚乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630m㎡；挤包绝缘低压电力电缆/聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630m㎡ | （粤）XK06-001-00357 | 2019.11.28 | 三项建议改进: 1. 现场部分铜丝未标注规格。 2. 高压测试水池周围未有防护措施。 3. 拉丝工序巡检记录上未标注拉丝机的型号规格。 |
| 21 | 广州花城珠江电缆有限公司 | 架空绝缘电缆/架空绝缘电缆/电压≤1kV，截面积≤400mm²；挤包绝缘低压电力电缆/挤包绝缘低压电力电缆/电压≤1kV，截面积≤630mm²，铜、铝导体，交联，阻燃，无卤低烟；塑料绝缘控制电缆/塑料绝缘控制电缆/ 芯数≤61芯，聚氯乙烯，交联 | （粤）XK06-001-00269 | 2019.11.28 | 一项建议改进: 成品仓库存产品未做标识（生产日期、批号），无法溯源。 |
| 22 | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | （粤）XK06-001-00200 | 2019.11.28 | 二项建议改进: 1. 现场拉丝工序工艺参数监控记录与实际文件规定不相符。 2. 现场拉丝工序工艺参数监控出厂检验记录与实际文件规定项目不符。 |
| 23 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 1，架空绞线，铝绞线/标称截面积≤1250mm² 2，挤包绝缘中压电力电缆，交联聚乙烯绝缘电缆/额定电压：3.6/6kV～26/35kV，标称截面积≤630mm²；干法交联生产线2条; 聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：3.6/6kV～26/35kV，标称截面积≤630mm²； 3，挤包绝缘低压电力电缆，交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤1000mm²；交联聚乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤1000mm²； 聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤1000mm²； 4，架空绝缘电缆，1kV架空绝缘电缆/标称截面积≤400mm²； 5，塑料绝缘控制电缆，交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）/芯数≤61芯；交联聚乙烯绝缘电缆/芯数≤61芯；交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）/芯数≤61芯；聚氯乙烯绝缘电缆/芯数≤61芯；聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）/芯数≤61芯； | （粤）XK06-001-00147 | 2019.11.28 | 三项建议改进: 1. 蒸汽交联房无温度测量装置 2. 抽查挤塑原始记录，2019-10-09，夜班，YJV-150产品生产记录未包含各区温控记录，不满足生产工艺QZ/ZJ-5003-2013要求。 3. 中压生产线投料区净化室地面有粉尘，环境卫生需改善 |
| 24 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 1.架空绞线（钢绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线），标称截面积≤630mm2, 2.塑料绝缘控制电缆［聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）］，芯数≤61芯 3.挤包绝缘低压电力电缆［聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆（无卤低烟阻燃C类）］，额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2 4.挤包绝缘中压电力电缆（聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆），额定电压：3.6/6KV～26/35KV，标称截面积≤500mm2,，干法交联生产线1条 5.架空绝缘电缆（1kV架空绝缘电缆），标称截面积≤400mm2 | （粤）XK06-001-00097 | 2019.11.28 | 一项建议改进: 聚氯乙烯绝缘控制电缆成品检验记录项目与成品检验规范不一致。 |
| 25 | 东莞启东电线电缆有限公司 | 1.架空绞线*** 铝绞线[标称截面积≤800mm²]*** 2.挤包绝缘中压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压： 3.6/6kV~26/35kV，标称截面积≤1000mm² ],干法交联生产线2条*** 3.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压： 0.6/1KV，标称截面积≤1000mm²]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压： 0.6/1KV，标称截面积≤1000mm²]*** 乙丙橡胶和硬乙丙橡胶绝缘电缆[额定电压： 0.6/1KV，标称截面积≤1000mm²]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压： 0.6/1KV，标称截面积≤1000mm²]*** 4.塑料绝缘控制电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤61芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** ****** | （粤）XK06-001-00367 | 2019.11.29 | 一项建议改进: 蒸汽交联监控记录未体现温度参数。 |
| 26 | 深圳中缆电缆集团有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 2. 塑料绝缘控制电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤61芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** | （粤）XK06-001-00354 | 2019.11.29 | 三项建议改进: 1.绝缘厚度和导体电阻的检验记录不完善。绝缘平均厚度测试未按要求记录6个测量值。导体电阻未按要求记录实际环境温度。 2.直流电阻测量仪（型号：PC36C）和高压试验成套设备（型号：LGJ30KVA/LKV）已过校准有效期。 3.未能提供2019年11月23日YJV 0.6/1KV 4x25+1x16电缆蒸汽交联记录。 |
| 27 | 宝马电线电缆（东莞）有限公司 | 挤包绝缘低压电力电缆/交联聚乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm²；塑料绝缘控制电缆/聚氯乙烯绝缘电缆/芯数≤48芯；挤包绝缘低压电力电缆/聚氯乙烯绝缘电缆/额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm² | （粤）XK06-001-00173 | 2019.11.29 | 一项建议改进: 抽查部分蒸汽交联监控记录，蒸汽时间与工艺要求不相符。 |
| 28 | 深圳市鸿雁电缆实业有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV, 标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV, 标称截面积≤500mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV, 标称截面积≤500mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤48芯]*** | （粤）XK06-001-00364 | 2019.11.29 | 二项建议改进: 1.出厂检验记录项目与检验规范不一致。 2.进货检验项目与原材料检验规范不一致。 |
| 29 | 广东和昌电业股份有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压0.6/1KV及以下，标称截面积≤300mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压0.6/1KV及以下，标称截面积≤300mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** ****** | （粤）XK06-001-00368 | 2019.12.2 | 二项建议改进: 1.工频火花试验机（ST-25A)校准证书仅校准3/6/10KV三个电压；自然通风老化试验箱（YH-8736A)校准证书校准最高温度200℃。 2.蒸汽工艺对温度的监控规定不明确。 |
| 30 | 广东江南电缆实业有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤37芯]*** | （粤）XK06-001-00005 | 2019.12.2 | 二项建议改进: 1. 成缆工序生产记录中缺乏产品节距、绞向等的监控记录。 2. 生产现场不合格品标识不明显。 |
| 31 | 广东金阳光电缆实业有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤10芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤10芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤10芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤10芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤10芯]*** ****** | （粤）XK06-001-00330 | 2019.12.2 | 二项建议改进: 1. 成品耐压测试区安全联锁装置损坏。 2. 现场抽查拉丝退火工序，退火电压、退火电流实际值未按《连拉连退工序作业指导书/JYG-QW-205》执行。 |
| 32 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 1挤包绝缘低压电力电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃电缆C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** . 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆 [芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** | （粤）XK06-001-00004 | 2019.12.2 | 三项建议改进: 1. 检验员对热延伸试验标准理解不到位。 2. 《软聚氯乙烯塑料采购检验规范》不完善，检验项目描述不清晰。 3. 拉丝工序检验规范不完善，如未明确项目检验频次。 |
| 33 | 广东中宝电缆有限公司 | 1.架空绞线：架空绞线（圆线，截面积≤800mm） 2.挤包绝缘中压电力电缆：挤包绝缘中压电力电缆（电压≤35kV，截面积≤630mm2，铜、铝导体，交联），干法交联生产线1条 3.挤包绝缘低压电力电缆：挤包绝缘低压电力电缆（电压≤3kV，截面积≤630mm2，铜、铝导体，交联，阻燃，无卤低烟） 4.架空绝缘电缆：架空绝缘电缆（电压≤10kV，截面积≤400mm） 5.塑料绝缘控制电缆：塑料绝缘控制电缆（芯数≤61芯，交联，阻燃，无卤低烟） | （粤）XK06-001-00148 | 2019.12.2 | 一项建议改进: 部分生产过程工艺参数原始监控记录不完善，与工艺监控要求不一致，如挤塑工序线速度的监控记录。 |
| 34 | 广东中联电缆集团有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆***（1）聚氯乙烯绝缘电缆(阻燃型)[芯数≤37芯]***（2）交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤37芯]***（3）交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤37芯]***（4）聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤37芯]***（5）交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤37芯]*** 2.挤包绝缘低压电力电缆***（1）交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2]***（2）交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630 mm2]***（3）聚氯乙烯绝缘电缆 [额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630 mm2]*** 3.挤包绝缘中压电力电缆***（1）交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：3.6/6kV～26/35kV，标称截面积≤800 mm2],干法交联生产线3条***（2）聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：3.6/6kV～26/35kV，标称截面积≤800 mm2]*** 4.架空绞线***（1）铝绞线[标称截面积≤800 mm2]*** 5.架空绝缘电缆***（1）1kV架空绝缘电缆[标称截面积≤400 mm2]***（2）10 kV架空绝缘电缆[标称截面积≤400 mm2]*** | （粤）XK06-001-00306 | 2019.12.2 | 三项建议改进: 1. 材料采购规范不完善，如PVC料检验项目与制样程序不配套。 2. 产品质量巡检记录不完善，如需增加绝缘最薄处厚度检验项目。 3. 完善各单元产品检验规范，明确出厂检验操作。 |
| 35 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数 ≤8]*** | （粤）XK06-001-00287 | 2019.12.2 | 四项建议改进: 见工厂“未批量生产说明”（发生4次） |
| 36 | 肇庆恒海电线电缆有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** 2.架空绝缘电缆*** 1kV架空绝缘电缆[标称截面积≤300mm2]*** ****** | （粤）XK06-001-00361 | 2019.12.2 | 六项建议改进: 1. 未能提供90挤出机2019年的维护保养记录。 2. 老化试验箱（401-C）校准证书仅校准198℃一个温度点。 3. 未能提供2019年交联工艺的温度参数监控记录。架空绝缘电缆挤出参数记录与工艺规定的温度参数不相符。 4. 抽查VV22 4x25+1x16，合格证上日期2019-08-26，未能提供各工序的检验记录。 5. 出厂检验报告保存不全。 6. 挤包绝缘低压电力电缆 VV 1X16mm2，产品标签上的生产许可证编号为（粤）XK06-001-0361，与证书不一致。 |
| 37 | 广东金科电缆实业有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘控制电缆（阻燃型电缆）、交联聚乙烯绝缘控制电缆（阻燃型电缆），芯数≤48芯 2.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃电缆），额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2 3.架空绝缘电缆：1kV架空绝缘电缆，标称截面积≤400mm2 | （粤）XK06-001-00326 | 2019.12.3 | 五项建议改进: 1. 检验员操作不熟练。 2. 未提供交联装置温度表校准证书。 3. 原材料检验作业指导书不完善，如低烟无卤材料检验要求不明确。 4. 过程检验作业指导书不完善，如未明确护套火花试验未明确；绝缘工序检验原始记录不完善，绝缘厚度记录方式不规范。 5. 过程检验作业指导书产品质量检验报告格式不完善，如护套火花试验未明确；绝缘工序检验原始记录不完善，绝缘厚度记录方式不规范铠装层搭盖率检验项目的判定标准。 |
| 38 | 广东长江电缆有限公司 | 1. 塑料绝缘控制电缆*** (1) 聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯~37芯，0.75mm2~10mm2，钢带铠装*** 2. 额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆*** （1）额定电压1KV和3KV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1KV，1芯，*** 1.5mm2~500mm2，2芯~5芯，1.5mm2~300mm2，铜导体，金属带铠装*** （2）额定电压1KV和3KV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1KV，*** 1芯，1.5mm2~500mm2，2芯~5芯，1.5mm2~300mm2，铜导体，*** 金属带铠装，无卤低烟阻燃C类*** | （粤）XK06-001-00058 | 2019.12.3 | 二项建议改进: 1. 部分过程监控记录与工厂工艺文件规定不一致，如退火工序的监控记录。 2. 生产现场不合格品区域划分不明显。 |
| 39 | 广州市东风电缆有限公司 | 1.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 | （粤）XK06-001-00315 | 2019.12.3 | 二项不合格项: 1. 蒸汽交联生产设备（装置）不能满足生产过程蒸汽温度控制要求。 2. 企业配备的干燥箱不能满足热延伸试验要求（缺少自然通风性能）。 一项建议改进: 现场高压试验场地安全措施不足，没有围蔽隔离及联锁断电装置。 |
| 40 | 中山市电线电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～10mm2，钢带铠装，铜带屏蔽，阻燃A类、B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 3.额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘），6～30kV，1芯，10～400mm2，3芯，10～400mm2，铜导体，金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），26/35kV,1芯，50～400mm2，3芯，50～400mm2，铜导体，金属带铠装 4.架空绝缘电缆 （1）1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV聚乙烯绝缘架空绝缘电缆，1芯，16～240mm2，2芯、4芯，10～120mm2，铜导体、铝导体、铝合金导体 （2）10kV架空绝缘电缆,1芯，10～300mm2，铜导体、铝导体、铝合金导体 5.架空绞线 （1）铝绞线，10～560；钢芯铝绞线，16～560 | （粤）XK06-001-00311 | 2019.12.3 | 无 |
| 41 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘控制电缆（阻燃型电缆）、交联聚乙烯绝缘控制电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型电缆），芯数≤61芯2.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆（无卤低烟阻燃电缆），额定电压0.6/1kV及以下，标称截面积≤630mm2 | （粤）XK06-001-00318 | 2019.12.3 | 三项建议改进: 1. 现场高压试验场地安全措施不足，没有围蔽隔离及联锁断电装置。 2. 交联蒸汽房未对温度进行有效控制。 3. 出厂检验记录的项目与工厂成品检验指导书规定的项目不一致。 |
| 42 | 深圳市瑞兴利实业有限公司 | 1. 塑料绝缘控制电缆*** (1) 聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯~37芯，0.75mm2~10mm2，钢带铠装*** 2. 额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆*** （1）额定电压1KV和3KV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1KV，1芯，*** 1.5mm2~500mm2，2芯~5芯，1.5mm2~300mm2，铜导体，金属带铠装*** （2）额定电压1KV和3KV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1KV，*** 1芯，1.5mm2~500mm2，2芯~5芯，1.5mm2~300mm2，铜导体，*** 金属带铠装，无卤低烟阻燃C类*** | （粤）XK06-001-00159 | 2019.12.3 | 三项建议改进: 1. 挤塑工序生产记录中缺乏转速和牵引速度的监控内容。 2. 生产现场不合格品标识不明显。 3. 生产现场库存的原材料标识不明显，如电缆料的型号规格、供应商信息等。 |
| 43 | 中山市通达电线电缆实业有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～10mm2,，钢带铠装 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～630mm2，2～5芯，1.5～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～630mm2，2～5芯，1.5～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 3.额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），6～30kV,1芯，25mm2～500mm2，3芯，25mm2～400mm2，铜导体，金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），26/35kV，1芯，50mm2～500mm2，3芯，50mm2～400mm2，铜导体，金属带铠装 | （粤）XK06-001-00288 | 2019.12.3 | 三项建议改进: 1. 成品耐压测试区未安装安全联锁装置。 2. 自然通风老化箱校准项目未包括换气频率；屏蔽局放设备超出校准有效期。 3. 生产现场拉丝工序退火电压、退火电流未按作业指导书（ZSTD-WI-803）执行。 |
| 44 | 珠江电缆科技有限公司 | 塑料绝缘控制电缆、额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆 | （粤）XK06-001-00259 | 2019.12.3 | 倒闭 |
| 45 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 1. 塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆***聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）***交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型），芯数≤37芯*** 2. 挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆***交联聚乙烯绝缘电力电缆（无卤低烟阻燃C类），额定电压：0.6/1KV，标称截面积≤630mm2*** 3．架空绞线：铝绞线，标称截面积≤400mm2*** 4．架空绝缘电缆：1KV架空绝缘电缆、10KV架空绝缘电缆，标称截面积≤240mm2*** | （粤）XK06-001-00323 | 2019.12.4 | 三项建议改进: 1. 进货产品检验标准不完善，如标准未及时更新，相关检验项目原材料要求与成品电缆要求混淆不清。 2. 过程检验标准不完善，频次规定不清晰。 3. 最终产品检验标准不完善，出厂检验、例行试验等检验类型描述不清晰。 |
| 46 | 广东骏兴达电缆科技实业有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 挤包绝缘低压电力电缆 [电压≤1kv，截面积≤630mm2 ，铜导体，交联，阻燃，无卤低烟]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 塑料绝缘控制电缆[芯数≤37芯 ]*** | （粤）XK06-001-00037 | 2019.12.4 | 一项建议改进: 成缆工序监控记录中未包括产品绞向项目。 |
| 47 | 珠海汇达丰电线电缆有限公司 | 塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆 | （粤）XK06-001-00133 | 2019.12.4 | 倒闭 |
| 48 | 珠江传奇电缆（广州）有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆*** [额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）*** [芯数≤37芯] *** | （粤）XK06-001-00348 | 2019.12.4 | 二项不合格项: 1. 实验室未配备温湿度计。现场没有用于耐压测试用的水槽（水池或水箱）。 2. 现场无交联设备（蒸汽交联房已经拆除）。 二项建议改进: 1. 交流电压测试区域没有进行隔离及有效防护，没有安全联锁装置。 2. 工厂的生产记录大部分没有填写年份。 |
| 49 | 佛山市禅城区中兴电缆有限公司 | 1.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～400mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～400mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 | （粤）XK06-001-00300 | 2019.12.4 | 六项建议改进: 1. 检验人员操作不熟练。 2. 未提供交联装置温度控制表校准证书。 3. 火花机校准参数未完全覆盖证书范围产品。 4. 原材料检验作业指导书不完善。 5. 过程检验作业指导书不完善，部分项目重复出现；各工序检验记录不完善，对结果表述不清晰，不利于追溯。 6. 产品质量检验报告书不完善，部分项目判断标准不明确。 |
| 50 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～61芯，0.75mm2～4mm2,，钢带铠装、编织屏蔽 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～240mm2，铜导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～240mm2，铜导体，钢带铠装 | （粤）XK06-001-00291 | 2019.12.4 | 一项建议改进: 自然换气老化箱校准项目未包含换气次数。 |
| 51 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤61芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** | （粤）XK06-001-00187 | 2019.12.4 | 三项建议改进: 1. 现场高压试验区防护措施不足，缺少安全联锁装置。 2. 蒸汽交联记录表中未记录温度参数。 3. 出厂检验记录的检验项目与成品检验作业指导书规定项目不相符。 |
| 52 | 深圳市龙岗区东江电线厂 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘控制电缆（阻燃型电缆）、交联聚乙烯绝缘控制电缆（无卤低烟阻燃型电缆），芯数≤48芯 2.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃电缆），额定电压：1.8/3.6kV,标称截面积≤500mm2 | （粤）XK06-001-00333 | 2019.12.4 | 三项建议改进: 1. 部分检测设备未及时更新校准/检定状态的标签。 2. 部分生产工序监控记录不完善，如挤塑监控记录中未包括挤塑温度，牵引速度等。 3. 生产现场不合格品标识不明显。 |
| 53 | 佛山全球鹰电缆有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1KV,标称截面积≤500mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1KV,标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1KV,标称截面积≤500mm2]*** | （粤）XK06-001-00345 | 2019.12.5 | 二项建议改进: 1. 未提供哑铃刀和导体电阻夹具的校准证书。 2. 绝缘厚度测试原始记录不完善。 |
| 54 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆***挤包绝缘低压电力电缆[电压≤1kV，截面积≤400mm2，铜、铝导体，交联，阻燃，无卤低烟]***2.塑料绝缘控制电缆***塑料绝缘控制电缆[聚氯乙烯，芯数≤61芯]*** | （粤）XK06-001-00169 | 2019.12.05 | 一项不合格: 测量显微镜量程不能满足标准关于电缆结构尺寸的测量要求；热老化试验箱校准证书未进行200℃的校准。 |
| 55 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型），芯数≤48芯 2.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类），额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2 | （粤）XK06-001-00178 | 2019.12.5 | 三项建议改进: 1. 单芯电力电缆浸水耐压试验水箱接地措施不完善。 2. 现场挤塑工序监控记录不完善，缺乏主机转速和牵引速度的监控内容。 3. 生产现场不合格品标识不明显。 |
| 56 | 广州广日电气设备有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～37芯，0.5 ～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2～37芯，0.75 ～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类 | （粤）XK06-001-00289 | 2019.12.05 | 一项不合格: 蒸汽交联生产设备（装置）密封性能不足，且缺少温度控制设备。 一项建议改进: 热老化试验箱（型号：401B）校准证书未进行200℃以上的校准。 |
| 57 | 广州市庆丰电线厂有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～10mm2，编织屏蔽，阻燃B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～120mm2，铜导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～300mm2，2～5芯，1.5～120mm2，铜导体，金属带铠装 | （粤）XK06-001-00314 | 2019.12.5 | 二项建议改进: 1. 检验员许某某对热延伸试验方法操作不够熟练。 2. 电力电缆蒸汽交联温度记录与规定不一致。 |
| 58 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.5mm2～10mm2,，钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽，阻燃A类、B类、C类、D类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.5mm2～10mm2,，钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽，阻燃A类、B类、C类、D类，无卤低烟阻燃A类、B类、C类、D类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～630mm2，2～5芯，1.5～500mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～630mm2，2～5芯，1.5～500mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 3.额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），6～30kV，1芯，10～630mm2，3芯，10～500mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），21/35kV，26/35kV，1芯，50～630mm2，3芯，50～500mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 | （粤）XK06-001-00292 | 2019.12.5 | 二项建议改进: 1. 工厂用于单芯电力电缆产品浸水耐压试验的水箱未采取有效的接地措施。 2. 现场生产的YJV22 3X70mm2产品挤护套工序监控记录中未包括挤塑温度的监控信息。 |
| 59 | 广东坚宝电缆有限公司 | 1.架空绞线：铝绞线，标称截面积≤630mm2 2.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆（无卤低烟阻燃C类），额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2 3.挤包绝缘中压电力电缆：交联聚乙烯绝缘电力电缆，额定电压：3.6/6kV～26/35kV，标称截面积≤630mm2，干法交联生产线1条 4.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型），芯数≤37芯 | （粤）XK06-001-00327 | 2019.12.6 | 二项建议改进: 1. 用于单芯电力电缆（VV）浸水耐压试验的水箱未有效接地。 2. 工厂提供的产品交联工序交联温度记录与相应工艺文件的规定不一致；挤塑工序记录中缺乏主机转速和牵引速度的监控内容。 |
| 60 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[电压等级：≤0.6/1kV，标称截面积：≤400mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[电压等级：≤0.6/1kV，标称截面积：≤400mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数范围：≤37芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数范围：≤37芯]*** | （粤）XK06-001-00356 | 2019.12.6 | 二项不合格: 1. 检验员吴某某对绝缘厚度测量方法不熟悉，操作不符合标准要求。 2. 无出厂检验原始记录。 二项建议改进: 1. 交联房无温度测量装置。 2. 哑铃刀未校准。 |
| 61 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型），芯数≤37芯 2. 挤包绝缘低压电力电缆:聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆（无卤低烟阻燃C类），额定电压：1.8/3kV及以下，标称截面积≤800mm2 3.挤包绝缘中压电力电缆：交联聚乙烯绝缘电力电缆，额定电压：6/6kV～26/35kV，标称截面积≤630mm2,，干法交联生产线1条 4.架空绝缘电缆：1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆，标称截面积≤400mm2 | （粤）XK06-001-00322 | 2019.12.06 | 一项建议改进: 热延伸试验烘箱校准证书未进行200℃以上的校准；热延伸试验夹具保管不够完好。 |
| 62 | 广州南洋电缆有限公司 | 生产地址①产品明细： 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.5mm2～10mm2,，钢丝铠装、钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～10mm2,，钢丝铠装、钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类，无卤低烟阻燃A类、B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆（1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～1000mm2，2～5芯，1.5～500mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～1000mm2，2～5芯，1.5～500mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 3.额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆（1）额定电压6kV到30kV电力电缆（聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘），6～30kV，1芯，10～1000mm2，3芯，10～500mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），26/35kV，1芯，50～1000mm2，3芯，50～500mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装 4.架空绞线 （1）铝绞线10～1000；钢芯铝绞线16～1120；防腐型钢芯铝绞线16～1120（2）铝合金绞线16～1120；钢芯铝合金绞线16～1120；铝合金芯铝绞线16～1120； （3）铝包钢芯铝绞线16～1250 5.架空绝缘电缆 （1）1kV聚乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆，1芯、2芯、4芯、（3+K）芯，铜导体、铝导体、铝合金导体，16～400mm2 （2）10kV架空绝缘电缆，1芯、3芯、（3+K）芯，铜导体、铝导体、铝合金导体，16～400mm2 生产地址②：广州经济技术开发区东区连云路376号 生产地址②产品明细： 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.5mm2～10mm2,，钢丝铠装、钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～10mm2,，钢丝铠装、钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类，无卤低烟阻燃A类、B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～1000mm2，2～5芯，1.5～500mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～1000mm2，2～5芯，1.5～500mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 3.额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘），6～30kV，1芯，10～1000mm2，3芯，10～500mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），26/35kV，1芯，50～1000mm2，3芯，50～500mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装 4.架空绞线 （1）铝绞线10～1000；钢芯铝绞线16～1120；防腐型钢芯铝绞线16～1120（2）铝合金绞线16～1120；钢芯铝合金绞线16～1120；铝合金芯铝绞线16～1120；（3）铝包钢芯铝绞线16～1250 5.架空绝缘电缆 （1）1kV聚乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆，1芯、2芯、4芯、（3+K）芯，铜导体、铝导体、铝合金导体，16～400mm2 （2）10kV架空绝缘电缆，1芯、3芯、（3+K）芯，铜导体、铝导体、铝合金导体，16～400mm2 | （粤）XK06-001-00305 | 2019.12.6 | 一项建议改进: 低压电缆交联生产工艺不完善，未对功率参数做出规定。 |
| 63 | 广州市五羊电线厂有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆（1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.50mm2～10mm2，钢带铠装 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆（1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5mm2～630mm2，2芯～5芯，1.5mm2～400mm2，铜导体、铝导体，钢带铠装（2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5mm2～630mm2，2芯～5芯，1.5mm2～400mm2，铜导体、铝导体，钢带铠装，无卤低烟阻燃C类 | （粤）XK06-001-00255 | 2019.12.6 | 四项建议改进: 1. 蒸汽交联室温度监控措施不完善，单芯VV产品电力电缆浸水耐压测试水池无有效的接地装置。 2. 挤塑工序工艺参数记录中缺乏挤塑机主机转速、牵引速度内容（如2019-08-06电力电缆YJV 0.6/1kV 3x2.5+1x1.5工艺监控记录）。 3. 成品出厂检验的原始记录不完善。 4. 现场不合格品区域划分及标识不完善。 |
| 64 | 普宁市康明达电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆*** (1)聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V,2-37芯，0.75~10mm2，钢带铠装，阻燃B类、C类；*** (2)交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V,2-37芯，0.75~10mm2，*** 钢带铠装，阻燃B类、C类，无卤低烟阻燃B类、C类*** 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆*** (1)额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV,1芯，*** 1.5~400mm2,2~5芯，1.5~300mm2，铜导体，铝导体，金属带楷装；*** (2)额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV,1芯，*** 1芯，1.5~400mm2，2~5芯，1.5~300mm2，铜导体、铝导体，金属铠楷装；无卤低烟阻燃C类********* | （粤）XK06-001-00273 | 2019.12.9 | 一项建议改进: 查工厂营业执照工厂名称已变更为广东康明达实业公司，但工厂生产许可证未做相应变更。 |
| 65 | 普宁市中泰电线电缆厂 | 挤包绝缘低压电力电缆：额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆；额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆； 塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘控制电缆；交联聚乙烯绝缘控制电缆 | （粤）XK06-001-00297 | 2019.12.9 | 申请注销 |
| 66 | 广东兴特电线电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～10mm2,，钢带铠装，阻燃B类、C类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～10mm2,，（3）钢带铠装，阻燃B类、C类，无卤低烟阻燃B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～400mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～400mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 | （粤）XK06-001-00298 | 2019.12.10 | 二项建议改进: 1. 蒸汽交联房密封不严，有可见缝隙。 2. 查检测设备运行检查记录表，2019-7-8有出厂检验报告未能提供相应的耐压仪运行检查记录。 |
| 67 | 通宝电缆有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤37芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤37芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤37芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤37芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤37芯]*** | （粤）XK06-001-00349 | 2019.12.10 | 四项建议改进: 1. 火花机接地措施不可靠，只连接到固定接地螺钉。 2. 过程检验记录不全，未提供2019-12-1生产的YJV 5×10mm2 绝缘挤出监控记录。 3. 查2019-12-4铜导体进货检验记录，未有供方，抽样等信息。 4. 生产车间半成品铜导体绕盘过满，有触地现象。 |
| 68 | 程通电缆实业有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤500mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤61芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤61芯]*** ****** | （粤）XK06-001-00358 | 2019.12.11 | 三项建议改进: 1. 查热老化试验箱TH8011E型，设备编号：18072638未有校准标识及校准记录 2. 抽查2019-7-6成品检验报告单YJV 4×70+1×35，检验员未签名，绝缘热延伸未有原始记录。 3. 生产车间拉丝区域，原材料铜导体置地放置，防护不够。 |
| 69 | 普宁市德隆电线电缆有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆，额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤300mm2 | （粤）XK06-001-00320 | 2019.12.11 | 一项建议改进: 查成品检验报告DL/QR-824.16, 2019-12-05,型号：VLV 3×25+1×16，部分检验项目与实际不符。 |
| 70 | 广东建兴电线电缆有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆：聚氯乙烯绝缘控制电缆，芯数≤48芯 2.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆，额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤400mm2 | （粤）XK06-001-00332 | 2019.12.12 | 二项建议改进: 1. 查2019-4-3有采购直径3mm铜导体3扎，5031公斤，未有该批次来料检验记录。 2. 查2018-6-28 YJV 4×25+1×16产品出厂检验项目记录，尺寸检查项目未判定合格与否，检验员未签名。 |
| 71 | 广东胜达通电缆实业有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.5mm2～10mm2,，钢带铠装，阻燃A类、B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～400mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～400mm2，2～5芯，1.5～300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 | （粤）XK06-001-00304 | 2019.12.12 | 二项建议改进: 1. 未能提供2019-10-4出厂检验的YJV22 3×300产品的过程监控记录。 2. 车间现场铜导体装盘太满，部分有压痕。 |
| 72 | 广东金华电缆股份有限公司 | 1.架空绞线*** 铝绞线[标称截面积≤315mm2]*** 2.挤包绝缘中压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆*** [额定电压：3.6/6kV～26/35kV，标称截面积≤630mm2],干法交联生产线1条*** 3.挤包绝缘低压电力电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV；标称截面积≤630mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV；标称截面积≤630mm2 ]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1kV；标称截面积≤630mm2 ]*** 4.架空绝缘电缆*** 1kV架空绝缘电缆[标称截面积≤300mm2]*** 10kV架空绝缘电缆[标称截面积≤300mm2]*** 5.塑料绝缘控制电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤37芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤37芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤37芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）[芯数≤37芯]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[芯数≤37芯]*** | （粤）XK06-001-00331 | 2019.12.13 | 二项建议改进: 1. 来料检验记录不全，未能提供中压生产车间准备使用的交联型半导电屏蔽料PYJD-(10)的来料检验记录。 2. 厂区内露天放置成品电缆YJV22 4×10mm2一盘，320m ，2019-7-10生产，未有防护。 |
| 73 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆***(1)聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V,2芯-37芯，0.5mm2~10mm2，***钢丝铠装，钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类;(2)交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V,2芯-37芯，0.75mm2~10mm2，***钢丝铠装，钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类;，无卤低烟阻燃A类、B类、C类*** 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆*** (1)额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV,1芯，***1.5mm2~630mm2,2芯~5芯，1.5mm2~400mm2，铜导体，铝导体，金属丝铠装、金属带铠装；***(2)额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV,*** 1芯，1.5mm2~630mm2，2芯~5芯，1.5mm2~400mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装；无卤低烟阻燃C类********* | （粤）XK06-001-00275 | 2019.12.13 | 一项建议改进: 查2019-11-25 出厂检验报告 YJV 5×16 热延伸检验项目负载配重记录不详细。 |
| 74 | 南洋天融信科技集团股份有限公司 | 1.额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），6～30kV,1芯，16～630mm2，3芯，16～400mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），21/35kV，26/35kV，1芯，50～630mm2，3芯，50～400mm2，铜导体、铝导体，金属丝铠装、金属带铠装 | （粤）XK06-001-00303 | 2019.12.13 | 三项不合格: 1. 未提供相关产品的生产工序检验记录。 2. 未提供相关产品的关键工序监控记录。 3. 未提供相关产品的出厂检验记录。 一项建议改进: 查局部放电系统JF-2000已过校准有效期。 |
| 75 | 广东创兴电缆有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃电缆C类）[额定电压：0.6/1KV,标称截面积：≤400mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1KV,标称截面积：≤400mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1KV,标称截面积：≤400mm2]*** | （粤）XK06-001-00340 | 2019.12.16 | 二项建议改进: 1. 成缆绕包工艺监控记录中，成缆及绕包方向与规定的要求不一致。 2. 生产现场不合格品标识不明显。 |
| 76 | 广东登峰电线电缆有限公司 | 1. 额定电压1KV和3kv挤包绝缘电力电缆*** （1） 额定电压1KV和3KV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1KV,*** 1芯，1.5~630mm2;2~5芯，1.5~400mm2,铜导体、铝导体，金属带铠装*** （2） 额定电压1KV和3KV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1KV,*** 1芯，1.5~630mm2;2~5芯，1.5~400mm2,铜导体、铝导体，*** 金属带铠装，无卤低烟阻燃C类*** 2. 塑料绝缘控制电缆*** （1） 聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V,2~61芯，0.75~10mm2,*** 钢带铠装，阻燃C类*** | （粤）XK06-001-00268 | 2019.12.16 | 三项建议改进: 1. 用于交联电力电缆检测用的工频火花试验机未有效接地。 2. 未能提供铠装电力电缆挤护套后进行火花测试的检测记录。 3. 生产现场不合格品标识不明显，未划分相应的不合格品存放区域。 |
| 77 | 广东冠华传导科技有限公司 | 1、架空绞线 （1）铝绞线10—1250；钢芯铝绞线10—1250；防腐型钢芯铝绞线10—1250。 （2）铝合金绞线8.26—1250；钢芯铝合金绞线9.13—1120；铝合金芯铝绞线16—1250。 （3）铝包钢绞线4—200；铝包钢芯铝绞线16—1250；铝包钢芯铝合金绞线16—1250。 2、塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯—37芯，0.5mm2—10mm2, 钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类。 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯—37芯，0.75mm2—10mm2, 钢带铠装，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类，无卤低烟阻燃A类、B类、C类。 3、额定电压kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1.8/3kV，1芯—5芯，1.5mm2—630mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装。 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1.8/3kV，1芯—5芯，1.5mm2—630mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类。 4、架空绝缘电缆 （1）1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV聚乙烯绝缘架空绝缘电缆，1芯，铜导体、铝合金导体，10mm2—300mm2。 （2）10kV架空绝缘电缆，1芯，铜导体、铝导体、铝合金导体，10mm2—300mm2。 | （粤）XK06-001-00260 | 2019.12.17 | 一项不合格: 工厂未配备交联设施；16锭编织机也不能正常使用。 二项建议改进: 1. 工厂用于浸水耐压试验的水池未有效接地；生产现场使用的0-25kv火花机及实验室使用的热延伸试验装置均未按规定的时间间隔进行校准/检定。 2. 生产现场不合格品标识不明显。 |
| 78 | 广东威潜电缆实业有限公司 | 1. 塑料绝缘控制电缆*** (1) 聚氯乙烯绝缘控制电缆：450/750V，2~37芯，0.75~10mm2，*** 钢带铠装，阻燃B类、C类*** (2) 交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2~37芯0.75~10mm2，*** 钢带铠装，阻燃B类、C类，无卤低烟阻燃B类、C类*** 2. 额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆*** （1）额定电压1KV和3KV聚氯乙烯绝缘电力电缆：0.6/1KV，1芯，*** 1.5~630mm2；2芯~5芯，1.5~300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装*** （2）额定电压1KV和3KV交联聚乙烯绝缘电力电缆：0.6/1KV，1芯，*** 1.5~630mm2；2芯~5芯，1.5~300mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装*** 无卤低烟阻燃C类*** | （粤）XK06-001-00272 | 2019.12.17 | 二项不合格: 1. 工厂未配备交联设备，无法完成相关交联产品的生产。 2. 工厂配置的老化箱类型为强制通风型老化箱，不满足细则的要求；老化箱也未按规定的时间间隔进行校准。 二项建议改进: 1. 工厂的浸水耐压测试水池未采取有效的防护措施。 2. 生产现场不合格品标识不明显。 |
| 79 | 广东德源亨电缆实业有限公司 | 1.塑料绝缘控制电缆 （1）聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.5mm2～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类 （2）交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2芯～37芯，0.75mm2～10mm2，钢带铠装，编织屏蔽、铜带屏蔽、铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类，无卤低烟阻燃A类、B类、C类 2.额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 （1） 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～630mm2，2～5芯，1.5～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5～630mm2，2～5芯，1.5～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类 3.额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 （1）额定电压6kV到30kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），6kV～30kV，1芯，25～630mm2，3芯，25～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 （2）额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），21/35kV,26/35kV,1芯，50～630mm2，3芯，50～400mm2，铜导体、铝导体，金属带铠装 4.架空绝缘电缆 （1）1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆、1kV聚乙烯绝缘架空绝缘电缆，1芯、2芯、4芯、（3+K）芯,铜导体、铝导体，10～400mm2 （2）10kV架空绝缘电缆，1芯、3芯、（3+K）芯，铜导体、铝导体，10～400mm2 5.架空绞线 （1）铝绞线 10～800；钢芯铝绞线 10～800；防腐型钢芯铝绞线 10～800 （2）铝包钢芯铝绞线 16～800 （3）钢绞线 4～63 | （粤）XK06-001-00100 | 2019.12.18 | 二项建议改进: 1. 工厂提供的挤塑工序监控记录中缺乏主机转速和牵引速度的监控内容。 2. 生产现场不合格品标识不明显。 |
| 80 | 广东吉青电缆实业有限公司 | 1.架空绞线（铝绞线、铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、铝包钢芯铝合金绞线），标称截面积≤1500mm2, 2.塑料绝缘控制电缆［聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（阻燃型）、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃型）］，芯数≤61芯 3.挤包绝缘低压电力电缆［聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆（无卤低烟阻燃C类）］，额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤630mm2 4.挤包绝缘中压电力电缆（交联聚乙烯绝缘电力电缆），额定电压：3.6/6KV～26/35KV，标称截面积≤630mm2,，干法交联生产线2条 5.架空绝缘电缆（1kV架空绝缘电缆、10kV架空绝缘电缆），标称截面积≤400mm2 | （粤）XK06-001-00319 | 2019.12.18 | 二项建议改进: 1. 工厂提供的挤塑工序监控记录中未包括主机转速和牵引速度的监控内容。 2. 生产现场不合格品标识不明显。 |
| 81 | 台山市电缆厂有限责任公司 | 生产地址1：广东省江门市台山市台城镇石华路29号 1.挤包绝缘低压电力电缆：聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类），额定电压：0.6/1kV，标称截面积≤300mm2 2.架空绝缘电缆：1kV架空绝缘电缆，标称截面积≤185mm2 生产地址2：广东省江门市台山市台城镇石华路36号 1.架空绞线：铝绞线，标称截面积≤500mm2 | （粤）XK06-001-00325 | 2019.12.23 | 二项不合格: 1. 蒸汽交联设备放置在耐压测试区，未设置密闭空间使蒸汽温度受到控制。 2. 实验室所用型号为XL-016C老化试验机非自然老化箱，不符合产品标准要求。 |
| 82 | 阳江市曙光电缆实业有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1kV， 标称截面积≤400 mm2]*** 交联聚乙烯绝缘电缆（无卤低烟阻燃C类）[额定电压：0.6/1 kV， 标称截面积≤400 mm2 ]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1 kV， 标称截面积≤400 mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆（阻燃型）[芯数≤37芯]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤37芯]*** | （粤）XK06-001-00344 | 2019.12.24 | 三项建议改进: 1. 检验室所用型号为LW-915A的热老化试验箱的校准证书未含换气次数项目。 2. 2019年10月31日，拉丝工序生产原始记录（中拉）的退火电流/电压值与工艺文件《曙光9模中大拉机配模》规定的参数值不符。 3. 2019年12月6日生产的交联聚乙烯绝缘电缆YJV-4x10mm2，0.6/1kV的成品检验报告缺少热延伸项目的检查结果。 |
| 83 | 茂名市华东电缆厂有限公司 | 1.挤包绝缘低压电力电缆*** 交联聚乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1KV，标称截面积≤185mm2]*** 聚氯乙烯绝缘电缆[额定电压：0.6/1KV，标称截面积≤185mm2]*** 2.塑料绝缘控制电缆*** 聚氯乙烯绝缘电缆[芯数≤24芯] | （粤）XK06-001-00341 | 2019.12.24 | 二项不合格: 1. 没有密闭的蒸汽交联设施使温度受控。 2. 检验室所用型号为XL-016C热老化试验机为非自然通风老化箱，不符合产品标准要求。 |

五、检查结果统计分析

（一）检查结果统计

| 序号 | 检查项目 | 不符合项 | 建议项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 营业执照、生产许可证等1) | 0 | 1 |
|  | 营业执照、生产许可证等2) | 0 | 1 |
|  | 营业执照、生产许可证等3) | 0 | 0 |
| 1.2 | 许可证书4) | 0 | 0 |
| 1.3 | 产业政策5) | 1 | 0 |
| 2.1 | 检验人员6) | 3 | 6 |
| 3.1 | 基础设施7) | 2 | 14 |
| 3.2 | 生产设备8) | 9 | 12 |
| 3.3 | 检验设备9) | 9 | 29 |
| 4.1 | 生产记录10) | 2 | 34 |
| 4.2 | 进货检验11) | 1 | 16 |
| 4.3 | 过程检验12) | 2 | 18 |
| 4.4 | 出厂检验13) | 3 | 28 |
| 4.4 | 出厂检验14) | 1 | 1 |
| 4.5 | 不合格品控制15) | 1 | 16 |
| 4.6 | 产品标识16) | 1 | 9 |
| 合计 |  | 35 | 185 |

（二）检查项目不符合发生情况排序

图1 现场检查项目不符合个数分布图

图2 现场检查项目不符合比例分布图

（三）检查项目建议改进发生情况排序

图3 现场检查项目建议项个数分布图

图4 现场检查项目建议项比例分布图

（四）较为集中的问题

发生在生产设备和检验设备方面的不符合项占总不符合项的51.4%，发生在生产记录、检验设备、出厂检验方面的建议项占总建议项的49.1%。其中，共计9家企业存在“生产设备”方面的问题，如缺乏蒸汽交联设备、现有蒸汽交联设备无法保证密闭性能等；共计9家企业存在“检验设备”方面的问题，如未进行校准、校准过期以及设备不满足试验要求（测试精度、试验条件）等；共计28家企业存在“出厂检验”方面的问题，如检验记录与标准项目不符、缺项漏项，质量检验未严格实施等；共计34家企业存在“生产记录”方面的问题，如未对绝缘和护套挤包、交联和/或硫化、焊接（架空绞线单元）等工序生产过程进行记录，记录保存不全，生产现场参数与工艺要求不符等。